LEVL Top

Сухая упрочняющая смесь

Описание

Сухая смесь на основе гидравлических вяжущих с добавлением минеральных заполнителей для поверхностного упрочения бетонных полов.

Область применения

Новые полы в жилых, коммерческих и промышленных зданиях

- Цокольные этажи и полуподвалы

- Цеха

- Гаражи для легковых автомашин

- Места хранения грузов

- Коридоры, холлы

- Места парковки

Ограничения

Поверхности пола, подвергающиеся воздействию кислот, солей или других веществ агрессивно воздействующих на бетон.

Физические свойства

Очень низкая пористость, благодаря максимально возможной плотности

Низкие эксплутационные расходы

Технологический процесс

Вносится в свежий бетон

Бетон

Следует использовать бетонную смесь марки не ниже М300, процент вовлеченного воздуха которой составляет не более 3 %. Подготовка основания, армирование, марка бетона, толщина бетонной плиты выбираются и проводятся согласно проекта и в соответствии с СНиП 2.03.13 и действующими НД. Бетонная смесь не должна содержать хлористый кальций, соленую воду или соль. При температуре выше +20С, низкой влажности окружающего воздуха и наличии сквозняков рекомендуется соорудить солнце- и ветрозащитные сооружения.

Укладка и уплотнение бетона

Бетонная смесь укладывается на нулевой отметке. Используйте ручной глубинный вибратор и (или) виброполутёр для уплотнения бетонной смеси. Уплотнение следует произвести тщательно, но расслоение бетонной смеси не допускается.

Выравнивание бетона

Бетон следует выравнивать тщательно.

Затирка бетона

Перед затиркой удалите излишки воды с поверхности бетона (Например, с помощью резинового шланга или шпателя, протаскиваемого по поверхности бетона). Приступать к выглаживанию бетона затирочным диском нужно тогда, когда бетон начинает выдерживать вес человека, практически не продавливаясь. Бетон, примыкающий к конструкциям, колоннам, ямам, дверным проемам и стенам, должен быть обработан в первую очередь, так как в этих местах он быстрее твердеет, чем на остальной площади.

Расход смеси зависит от механических воздействий на пол.

Натуральный:

- средняя нагрузка 3…5 кг/м

- большой нагрузки 5…8 кг/ м.

Цветной:

- средняя нагрузка 5...6 кг/м

- большой нагрузки 6...8 кг/ м.

Первое внесение смеси LEVL Top

Сразу же после первой затирки всей площади внесите 1/2 - 2/3 смеси, стараясь достичь равномерной толщины слоя. Одновременно укрепите конструкционные швы. При механическом нанесении следует наносить весь объем смеси с целью достижения равномерной толщины слоя всей поверхности.

Первая грубая затирка LEVL Top

Затирку начинайте с помощью ручного инструмента или затирочной машины около стен, колонн, дверных проемов и т.п. Затирку на затирочной машине необходимо производить, как только смесь впитает влагу из бетона (определяется по потемнению поверхности) и затирочный диск не углубляется в поверхность.

Второе внесение смеси LEVL Top

После завершения первой затирки следует внести оставшуюся часть смеси, как и при первом внесении.

Вторая грубая затирка LEVL Top-Q

Обработка осуществляется как и при первом внесении.

Дополнительная грубая затирка

Поверхность может быть дополнительно уплотнена при помощи последующих затирок, если позволяет время и консистенция поверхности обработанной смеси.

Окончательная отделка

Когда поверхность бетона станет тверже и утратит часть своего блеска, можно приступить к выглаживанию лопастями. Лопасти должны быть как можно более плоскими, но не допускайте их зарывания в поверхность бетона. В дальнейшем необходимо произвести последовательно несколько обработок лопастями бетоноотделочной машины с постепенным подъёмом лопастей (для большего давления машины на поверхность бетона) до получения гладкой поверхности.

Защита поверхности

Обработанный участок должен быть защищен специальным составом.