MASTERKURE 113

Средство для дополнительной поверхностной

обработки и уплотнения бетона

Описание

MASTERKURE 113 является пылесвязующим веществом для дополнительной, защитной обработки поверхности, при помощи которого достигается максимальная прочность, износостойкость и меньшая пыльность поверхности.

Области применения

- необработанные, бесцветные бетонных поверхности;

- дополнительная, защитная поверхностная обработка бетонных полов.

Внимание! MASTERKURE 113 сочетается с большинством асфальтовых, виниловых,

винилоасбестовых и резиновых клеев, однако, рекомендуется проверить по тестам

совместимость клея и MASTERKURE 113 перед применением.

Свойства

- дополнительная поверхностная обработка и уплотнение за одну операцию;

- годен как для горизонтальных, так и для вертикальных, гладких и фактурных поверхностей, как во внутренних помещениях так и на открытом воздухе;

- повышает прочность бетона;

- применяется как пылесвязующее вещество, на поверхности старого бетона уменьшает пылеобразование и облегчает уборку;

- улучшает гидратацию бетона при распылении MASTERKURE 113 на поверхность сразу после затирки.

Не рекомендуется

- удалять вещество MASTERKURE 113 после набора бетоном прочности;

- использовать для поверхностной обработки цветного бетона;

- использовать на архитектурном или электропроводном бетоне;

- использовать на поверхности с промышленным воском;

- окрашивать поверхность, обработанную MASTERKURE 113.

Рекомендации по применению

MASTERKURE 113 наносится равномерно с помощью распылителя, щетки или валика. Не разбавлять. Чтобы избежать повреждений поверхности пола MASTERKURE 113 наносить только после того, как бетон набрал достаточную прочность. Сразу после нанесения MASTERKURE 113 поверхность имеет зеркальный глянец, что способствует более равномерному нанесению MASTERKURE 113 на всю

поверхность. Наносить MASTERKURE 113 только на влажную поверхность, но

на поверхности бетона не должна стоять вода. В случае излишне сухой поверхности – увлажнить бетон.

Продолжительность высыхания

Продолжительность высыхания MASTERKURE 113 составляет от 1 до 3 часов при температуре 21°C. Поверхность считается достаточно сухой, если не оставляет следов.

Расход

Расход вещества MASTERKURE 113 зависит от структуры и пористости поверхности. Рекомендуемый расход для достижения наиболее хорошего результата – 1 литр на 10 м2.

Упаковка

MASTERKURE 113 поставляется в канистрах емкостью 20 л, а также в бочках, емкостью 210 л.