Sikafloor 81 EpoCem

Самовыравнивающееся эпоксидно-цементное

покрытие для пола.

Описание

Трехкомпонентное покрытие для пола на базе эпоксидно-модифицированных цементов.

Использование

Как временная влагопреграда (гидроизоляция), толщиной не менее 2 мм, для эпоксидных и полиуретановых покрытий.

Как самовыравнивающееся покрытие толщиной 1,5 – 3 мм для:

- выравнивания или ремонта бетонных поверхностей, как до, так и после фрезерования или шлифования

- устройства эпоксидно-цементных покрытий на непроветриваемых влажных поверхностях (в том числе и цветных)

- выравнивания основания под последующее нанесение эпоксидных покрытий, укладки паркета, линолеума и ковровых покрытий.

При наполнении песком в качестве ремонтной смеси для:

- заделки выбоин перед нанесением полимерных покрытий.

Разработано для использования по основаниям на цементной базе с минеральным заполнителем.

Преимущества

- Простота нанесения

- Полимерное покрытие может наноситься по Sikafloor 81 EpoCem через 24 часа ( при температуре +20оС и относительной влажности 75%)

- Экономичен в использовании и прост в укладке

- Хорошие свойства самовыравнивания

- Водонепроницаемость

- Хорошая морозостойкость и стойкость против растворов солей, применяемых для борьбы с обледенением

- Паропроницаемость

- Коэффициент теплового расширения такой же, как у бетона

- Превосходная адгезия к влажному бетону

- Превосходные ранняя и конечная механические характеристики

- Высокая стойкость к воде и маслам

- Не вызывает коррозии арматуры.

- Компоненты предварительно развешены на заводе.

Условия хранения:

Хранить в сухих условиях при температуре +6-+30ºС

Компоненты А и В предохранять от холода, Компонент С предохранять от сырости

Срок хранения 12 месяцев со дня изготовления в оригинальной заводской упаковке.

Упаковка:

Компоненты А+В+С 23 кг общая масса трех упаковок, Компоненты А+В 4 кг /Sikafloor EpoCem Module (ведра красного цвета) 40 кг (содержит 10 доз), 200 кг (содержит 50 доз), Компонент С 19 кг мешки (50 на паллету).

Расход материала:

Праймер Sikafloor EpoCem Module (компоненты А+В) примерно 0,2–0,3 кг/м2 в зависимости от состояния бетонного основания. Этот праймер должен использоваться на нормально абсорбирующих поверхностях, и в случаях, если Sikafloor 81 EpoCem наполняется песком до полного насыщения, при последующем нанесении самовыравнивающихся покрытий для пола.

Меры предосторожности

Материал может вызывать раздражение кожи. При работе надевайте перчатки и защитные очки, кожу рук смазывайте защитным кремом.