Sikafloor ProSeal

Средство по уходу за бетоном для новых и

уже существующих бетонных полов

Описание материала

прозрачный раствор полимера и акриловой смолы, который пропитывает бетонную

поверхность, обеспыливая, герметизируя, уплотняя и предотвращая разрушения как нового, так и старого бетона.

Применение

Proseal впитывается и дает постоянную износостойкую, не образующую пыли

поверхность на существующих и вновь уложенных еще влажных бетонных полах. Он

образует эффективную защитную мембрану для свежеуложенного бетона,  отвечающего стандартам ASTM C 309. Proseal впитывается даже в свежеуложенный

бетон, герметизируя и защищая бетон.

Преимущества

- нанесение в один слой

- упрочнение поверхности бетона

- нанесение роллером или распылением

- обеспыливание

- эффективность кюринга (водоудержание) 75%

- не желтеет

- пропитывает бетон

- может наносится в тот же день, когда уложен бетон

- пропитывает как влажный, так и вставший бетон

- не снижает со временем своих качеств и остаётся постоянно в структуре бетона

Способ применения

Свежий бетон: Sikafloor ProSeal может быть распылён на свежеуложенный бетон сразу же после окончательной заливки и уплотнения. Для этого необходимо убедиться, что на поверхности бетона нет луж воды. Sikafloor ProSeal должен быть равномерно нанесён на бетон из распылителя низкого давления или роллером в один слой. При неблагоприятных условиях (дождь и т.п.) для сушки покройте пол

полиэтиленовой плёнкой, как только Sikafloor ProSeal высохнет.

Затвердевший бетон: Sikafloor ProSeal может быть также нанесён и на затвердевший бетон, очищенный от грязи и воды.

Важно

- В жаркую погоду храните Sikafloor ProSeal перед применением в прохладном месте

- При низких температурах Sikafloor ProSeal может загустеть, что затруднит его распыление

- Вода и смазки, используемые в деформационных смыках могут вызвать изменение цвета, если Sikafloor ProSeal не полностью отвердел

- Гидравлические масла и другие загрязнения должны быть удалены с поверхности во избежание риска окрашивания

- Не используйте распылители, которые применялись для распыления силиконов и релиз-агента

Очистка оборудования

Промойте распылители с помощью ProSeal Solvent.

Упаковка

Поставляется в упаковке по 25 и 200 литров.

Расход

Приблизительно 0,1 – 0,12 л/м2. Расход будет зависеть от поверхности, её проницаемости, рельефа и общих потерь. При гладком (заглаженном бетоноотделочными машинами), непроницаемом бетоне расход будет равен приблизительно 0,08 л/м2.

Хранение

Минимум 9 месяцев в специальных контейнерах на сухих складах с хорошей

вентиляцией при температуре (+5оС - +25оС). Предохранять от замерзания. Беречь от огня.

Техника безопасности

Не курить в помещении, где сохнет ProSeal. Избегать высыхания и попадания на кожу и в глаза.