MasterTop

Описание продукта

Готовая к употреблению сухая смесь на основе гидравлических вяжущих, с добавлением минеральных заполнителей повышающая поверхностную прочность бетонных поверхностей в 1,5(2 раза.

Область применения

- Новые полы в жилых, коммерческих и промышленных зданиях

- Цокольные этажи и полуподвалы

- Цехи

- Гаражи для легковых автомашин

- Склады

- Места хранения грузов

- Коридоры, холлы

- Места парковки

Ограничения

Места, где условия эксплуатации диктуют применение смесей MasterTop с добавлением стальных опилок для повышения износостойкости поверхности пола,

подвергающиеся воздействию кислот, солей или других веществ агрессивно воздействующих на бетон/сталь.

Физико-технические характеристики

| Агрегатное состояние | серый порошок, готовый к употреблению |
| --- | --- |
| Предел прочности на сжатие | через 28 дней 75(80 Н/мм² |
| Модуль упругости | через 28 дней > 29 500 Н/мм² |
| Истираемость (Бене) | 6(8 г/см3 |
| Стойкость к ударам после 2000 циклов | 45(50% потеря веса |
| Химическая стойкость | от средней до низкой |
| Заполнение швов | рекомендуется |

Физические свойства:

- Очень низкая пористость, благодаря максимально возможной плотности

- Низкие эксплутационные расходы

- Привлекательный внешний вид

Технологический процесс

Наносится на свежий бетон.

1. Бетон

Следует использовать бетонную смесь, имеющую подходящую прочность и минимальную осадку конуса, и процент вовлеченного воздуха которой составляет не более 3 %.

2. Укладка и уплотнение бетона

Бетон укладывается на нулевой отметке. Используйте ручной глубинный вибратор для уплотнения бетона. Уплотнение следует произвести тщательно.

3. Выравнивание бетона

Бетон следует выравнивать тщательно. Затирку следует производить в первую очередь по краям и в местах около колонн ручной зачисткой.

4. Затирка бетона

Перед затиркой удалите излишки воды с поверхности бетона. Например, с помощью резинового шланга или шпателя, протаскиваемого по поверхности бетона. Бетон, примыкающей к конструкциям, колоннам, ямам, дверным проемам и стенам, должен быть обработан в первую очередь, так как в этих местах он быстрее твердеет, чем на остальной площади.

5. Нормы расхода смеси MasterTop

Расход смеси зависит от технических условий на пол и составляет для:

- средней нагрузки 3…5 кг/м²

- большой нагрузки 5…8 кг/ м²

6. Первое нанесение смеси MasterTop

Сразу же после первой затирки всей площади нанесите две трети смеси. Одновременно укрепите конструкционные швы. При механическом нанесении следует наносить весь объем смеси с целью достижения равномерной толщины слоя всей поверхности.

7. Первая затирка MasterTop

Затирку начинайте, с помощью деревянного ручного инструмента или затирочной машины, около стен, колонн, дверных проемов и т.п. Затирку на затирочной машине необходимо производить, как только смесь впитает влагу из бетона (это будет видно по потемнению поверхности) и затирочный диск не углубляется в поверхность. Затирать нужно до полного пропитывания смеси “цементным молоком” и полного соединения смеси с поверхностью бетона. Рассчитайте затирку так, чтобы дополнительно не смачивать поверхность бетона.

8. Второе нанесение смеси MasterTop

После завершения первой затирки следует немедленно нанести оставшуюся часть (одна треть) смеси, чтобы она успела пропитаться влагой из “цементного молока” до испарения воды. Нанесите смесь так, чтобы второй слой был равномерным по отношению к первому слою.

9. Вторая затирка MasterTop 100

После того как смесь пропитается влагой, (что будет видно по потемнению поверхности) сразу же приступайте ко второй затирке дисками до полного пропитывания смеси “цементным молоком”.

10. Дополнительная затирка

Поверхность может быть дополнительно уплотнена при помощи третьей и четвертой затирок, если позволяет время и связывающие свойства бетона.

11. Первое выглаживание

Когда поверхность бетона станет тверже и утратит часть своего блеска можно приступить к выглаживанию лопастными затирочными машинами (“вертолетами”). Лопасти должны быть как можно более плоскими, но не допускайте их зарывания в поверхность бетона.

12. Второе выглаживание

В дальнейшем, когда поверхность “стянется” ее надо снова загладить, лопасти на этой стадии можно немного приподнять. Замечание: в жарких, холодных условиях, а также на ветру выглаживание нужно проводить без промедления. Эти условия способствуют испарению влаги, и любые задержки с завершающей обработкой могут быть причиной брака.

13. Третье выглаживание

Когда только небольшое количество пасты прилипает к лопастям, можно провести третье выглаживание. При этом заглаживаются все мелкие дефекты.

14. Нанесение средства для завершающей обработки

Сразу же после выглаживания, нанесите на поверхность средство для завершающей обработки.

15. Защита поверхности

После нанесения вышеуказанного препарата обработанный участок должен быть защищен составом MasterCure 113 (или MasterCure 114 для цветных смесей MasterTop). После высыхания данного препарата поверхность бетона должна быть немедленно закрыта. Это позволяет избежать появления загрязнения, изменения цвета или физических повреждений, которые потом очень трудно будет исправить.

16. Очистка инструментов

Тщательно промойте рабочие инструменты водой до того, как цементный материал отвердеет на лопастях, в затирочной машине и т.д.

17. Заполнение технологических швов

Запиливайте швы сразу же после того, как бетон наберет достаточную прочность.

Упаковка / Хранение / Срок годности

MasterTop упакован во влагонепроницаемых мешках по 25 кг. Не используйте смесь из поврежденных мешков. Гарантийный срок хранения – 18 месяцев в сухом помещении в запечатанной первоначальной упаковке, не допуская замерзания.

Меры безопасности

Смотрите бюллетень по технике безопасности

- Нельзя наносить на бетон, содержащий хлористый кальций или основной компонент, содержащий соль или соленую воду

- Не наносить на бетон, содержащий более 3 % вовлеченного воздуха

- Избегайте попадания продукта в глаза и длительного контакта с кожей. В случае контакта – тщательно промойте водой и обратитесь к врачу.

- Держите продукт подальше от детей.