Sika / Frostschutz (Antifreeze)

Добавка для бетонирования при пониженных температурах

Описание продукта

Жидкая добавка на основе нитратов и алюминатов ускоряющая начало процесса схватывания бетона, а также увеличивающая теплоту гидратации. Продукт не содержит хлоридов.

Применение

- Для бетонов укладываемых при низкой температуре.

- Продукт может применяться для оснащенных и напряженных бетонов.

Свойства

- Небольшое увеличение пластичности и улучшение обрабатываемости.

- Ускорение начала схватывания.

- Интенсивное ускорение начальной фазы твердения на 6(8 часов (быстрое достижение прочности выше 5МПа)

- Увеличивает теплоту гидратации

Дозировка

Обычно 1% от массы цемента. В некоторых случаях до 2% массы цемента.

Способ добавления

Жидкая разновидность: вместе с водой затворения или к затворенной смеси.

Совместимость с другими материалами

Не замедляющий сватывание пластификатор Sikament®, Sika ViscoCrete®, средства Sikanol®A и Sika®Pump, порошкообразные добавки на основе микрокремнозема. Не применять вместе со средствами, замедляющими схватывание и вызывающим расширение.

Примечание

- При низких температурах применять исключительно цемент типа СЕМ I R или СЕМ II R, в количестве не менее 330 кг/м3 (для щебня до 20 мм).

- Щебень не должен быть смерзшимся.

- Температура свежего бетона не должна быть ниже +5°С, а при сильном морозе не ниже +10°С.

- Не укладывать бетон в покрытую наледью опалубку или арматуру.

- Бетон необходимо изолировать от непосредственного контакта с холодным воздухом до начала схватывания и достижения прочности выше 5 МПа. В зависимости от состава бетона, опалубки и объема бетонируемого элемента это время может составлять до 24 часа.

- Количество воды затворения должно обеспечить В/Ц менее 0,50.

- При необходимости применить Sikament®400/30 или Sika® ViscoCrete.

Окончательные примечания

Применяя средство необходимо соблюдать все общеизвестные правила проектирования состава бетонной смеси, ее приготовления, транспортировки, укладки, уплотнения и ухода, принимая во внимание реальные условия строительства. Перед применением средства при дозировке, которая отличается от норм или в комбинации с другими добавками рекомендуется проведение предварительных испытаний.

Хранение

В закрытой заводской упаковке в сухом помещении при температуре от -10°С до +45°С срок годности материала 18 месяцев с даты изготовления.