Sika Primer3

праймер (грунтовка) для герметиков Sikaflex

Описание

Жидкий препарат для грунтования поверхностей перед применением полиуретановых уплотнителей.

Применение

В качестве грунтующего материала на бетонные, каменные, керамические и деревянные поверхности

Свойства

- Повышает сцепляемость полиуретановых материалов с поверхностями.

- Незаменим в случае минеральных поверхностей «матово-влажных» (до 8% влажности).

Технические характеристики

| Форма | Бесцветная жидкость |
| --- | --- |
| Удельный Вес | 0,9 кг/1 |
| Время высыхания | Мин. 30 минут Макс. 6 часов (темп. 20оС) |
| Химическая база | Полиизоциан на базе растворителя |
| Температура применения | +5°С - +35°С |
| Класс горючести | Материал легковоспламеняемый |
| Эффективность | ок. 3% массы полиуретановой замазки |

Способ применения

Поверхность должна быть чистой, освобожденной от посторонних частиц,

пыли и оболочек, ослабляющих прилипание. Влажность поверхности не может

превышать 8%. Sika-Primer-3 наносится равномерно тонким слоем при использовании

кисточки. Поверхность следует загрунтовать мин. за 30 минут, макс, за 6 часов перед

наложением материала типа Sikaflex.

Упаковка

Бутылка 250 мл, бутылка 1 л

Хранение

В оригинальных, заводских, неповрежденных упаковках при темп. +5°С до +30°С до 15 месяцев от даты производства. Оберегать от мороза.

Условия техники безопасности

Во время работы использовать костюм и перчатки. Продукт легковоспламеняемый, вредный при вдыхании и длительном контакте с кожей. Держать вдали от источников огня. В случае контакта с глазами промыть большим количеством воды и проконсультироваться с врачом. При проглатывании немедленно обратиться к врачу и показать этикетку. Продукт следует использовать снаружи помещений.