SikaGrout® 311, 314, 318

Самовыравнивающийся, цементно-эпоксидный раствор

для заполнения, заливки и крепления

Описание продукта

Состав приготовленных, самовыравнивающихся цементных растворов, которые увеличивают свой объем в целях компенсации усадки, возникающей в процессе твердения цемента. Применяются на бетонных, каменных основаниях, растворных стяжках и стали. Существует три вида с разными размерами заполнителя.

Применение

- Как стяжки на фундаменты машин и механизмов;

- Для заделки и закрепления в бетоне стальных анкеров;

- Для соединений реконструированных элементов;

- Для производства энергоемких барьеров на мостах и прочих инженерных объектах;

- Для выполнения стяжек под опорные части мостов;

- Для заполнения небольших изъянов и дефектов в бетоне.

Свойства

- Прост в применении.

- Легко смешивается.

- Возможна регулировка консистенции.

- Материал самовыравнивающийся.

- Очень высокая начальная и конечная прочность.

- Расширяется при выделении газа еще в пластичном состоянии.

- После схватывания стоек к ударам и вибрации.

- Твердеет без усадки.

- Продукт не вызывает коррозии стали, нетоксичен, не горюч.

Подготовка основания

Бетонное основание должно быть чистым, твердым, очищенным от жиров и цементного молочка, а так же прочих несвязанных с основанием элементов. Сильно поглощающие поверхности необходимо увлажнить водой до матово-влажного состояния. Стальные поверхности должны быть очищены от жиров и ржавчины.

Способ смешивания

К отмеренному количеству воды необходимо добавить сыпучий SikaGrout. Раствор необходимо перемешивать не менее 3 минут малооборотной мешалкой (до 500 об/мин), так чтобы воздуховолечение было минимальным.

Выбор раствора

Вид применяемого раствора зависит от толщины слоя материала в одном рабочем цикле (3 – 10 максимальных диаметров заполнителя).

Метод нанесения

Раствор необходимо применять сразу же после перемешивания. Бетонное основание перед нанесением должно быть матово-влажным. При заливке закрытых горизонтальных поверхностей необходимо применять материал жидкой консистенции (максимально допустимое количество воды) при обеспечении проветривания. Оптимальное расширение достигается, в случае использования материала непосредственно после перемешивания (максимум 15 минут).

Ограничения

- Срок годности к применению перемешанного материала: около 40 минут

- Минимальная толщина заполнения, например, расстояние от крепления от стенки отверстия) или толщина укладываемого слоя должна быть в 3 раза больше максимального диаметра заполнителя. Максимальная величина слоя в одном цикле не может быть больше десятикратного, максимального диаметра заполнителя.

- Рекомендуемая температура от 00С до +300С.

Очистка инструмента

Инструмент необходимо промыть водой как можно быстрее после использования. Затвердевший материал можно удалить только механическим способом.

Упаковка

Мешки 25 кг. Паллеты 1000 кг (40х25кг)

Хранение

В фабрично закрытой упаковке, в сухом помещении срок годности продукта 15 месяцев.