SikaLatex® Emulsion

Синтетическая эмульсия для модификации свойств цементного и

цементно-известковового растворов и штукатурки

Описание материала

Жидкая добавка для мелкозернистых смесей на цементной основе,

улучшающая удобообрабатываемость, адгезию, водонепроницаемость и

прочность на растяжение, а также уменьшающая усадку.

Применение

- Для модификации сцепных слоев и ремонтных растворов.

- Для производства гидроизоляционной штукатурки.

- Для выравнивания каменных и керамических стен.

- В качестве добавки для уплотняющих инъектов на цементной основе.

- Для выполнения, а также ремонта бетонных промышленных оснований.

- Для цементной или цементно-известковой массы для кладки и штукатурки.

- В качестве добавки для цветных шпаклевок и минеральных красок.

- В качестве добавки к клеящим растворам и для выравнивания керамической и каменной облицовки и т.п.

- Для ремонта на большой площади и заливки на мостовых плитах бетонных мостовых объектах.

Свойства

- Отлично улучшает адгезию.

- Значительно увеличивает прочность на растяжение при сгибании.

- Понижает модуль линейной упругости.

- Значительно увеличивает водонепроницаемость.

- Улучшает химическую устойчивость.

- Сильно пластифицирует смесь и увеличивает ее когезию.

- Не провоцирует коррозию бетона и стали, не горюч, нетоксичен.

Приготовление материала

- Приготовить добавляемую жидкость, смешивая воду с отмеренным количеством SikaLatex / Emulsion.

- Приготовить сухой компонент, смешивая цемент со щебнем в соответствующих пропорциях.

- Высыпать сухой компонент в приготовленную жидкость и перемешать в течение не менее 3 минут.

- Приготавливая смесь в бетономешалке, SikaLatex / Emulsion можно добавлять к воде или к мокрой смеси.

Указания по приготовлению

Никогда не применять только эмульсию, как например, сцепного слоя – средство нуждается в добавлении воды, цемента и щебня в наведенных или подобранных пропорциях. Более высокий эффект достигается на цементах СЕМ I.

- Для определения В/Ц соотношения учесть, что 60% массы SikaLatex / Emulsion составляет вода.

- Не превышать максимальной величины В/Ц = 0,55.

- Для сцепного слоя принять расход эмульсии в пределах 0,22 . 0,25 кг на 1 дм3 готового шлама (более высокий при мелкозернистом цементе).

- Для густых ремонтных растворов и бесшовных полов принимать в зависимости от предназначения, пропорции объемного содержания SikaLatex / Emulsion : вода = 1 : 1 до 1 : 3.

- Для мелкозернистых смесей спроектированных как бетоны рассчитывать добавку SikaLatex / Emulsion в пределах 10.0 2,5% массы цемента, но не менее 30 кг/м3 бетона и не больше 60 кг/м3

- бетона.

Количество цемента всегда ограничивать до необходимого минимума, который гарантирует плотность и пластичность, за исключением сцепных слоев (большие количества цемента) и штукатурки (условие плотности может не выполняться).

Способ нанесения

- Тщательно очистить основание, обильно смочить и дождаться до получения матовой поверхности.

- Сцепной слой тщательно втереть кисточкой или щеткой в количестве около 1 дм3/м2.

- Сразу, «мокрым по мокрому» на сцепной слой нанести и уплотнить раствор, заливку или бесшовный пол.

- Выравнивание произвести обычным способом.

Хранение

В заводской неповрежденной упаковке, в сухом помещении, при температуре от +5°C до + 25°C. Срок годности материала 12 месяцев от даты изготовления. Беречь от прямых солнечных лучей и мороза.