Sikaflex – PRO 3 WF

Однокомпонентный полиуретановый герметик для швов

Описание

Sikaflex-PRO 3 WF – эластичный, однокомпонентный полиуретановый герметик для швов с хорошими механическими характеристиками. Допускаемые подвижки шва до 25%. Sikaflex-PRO3 WF отверждается влагой воздуха

Применение

Sikaflex-PRO 3 WF это герметик для полов различного назначения.

- Конструкционные швы

- Химически стойкие конструкционные швы

- Конструкционные швы стойкие к бытовым сточным водам

- Швы в туннельном строительстве

Преимущества

- Допустимая подвижка швов 25%

- Эластичность

- Не вспенивается при отверждении

- Хорошая механическая и химическая стойкость

- Прекрасная адгезия к большинству конструкционных материалов

Технические данные

Упаковка: Тубы по 600 мл. В одной коробке 20 туб. Цвета: Бетонный серый, базальтовый серый, серый, темно-серый, цвета гальки (RAL 7032). Другие цвета по запросу. Срок хранения: 15 месяцев при хранении в сухом помещении и температуре от +10ºС до +25ºС. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей.

Конструкция швов

При перепадах температур до 40ºС:

| Расст-е между швами (м) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мин. ширина шва (мм) | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 |
| Мин. глубина шва (мм) | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 |

Принимается во внимание ширина шва во время нанесения герметика, температура +10ºС.

Для наружного применения, при перепадах температур 80ºС:

| Расст-е между швами (м) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мин. ширина шва (мм) | 10 | 15 | 18 | 20 | 30 |
| Мин. глубина шва (мм) | 10 | 12 | 15 | 15 | 25 |

| Химическая основа | Полиуретан, однокомпонетный, отверждается влагой воздуха. (Не содержит ПХБ содержащих пластификаторов) |
| --- | --- |
| Плотность | ок. 1,3 г/см3. DIN 53 479 B |
| Стойкость к оползанию | Прекрасная DIN EN 27 390-St-U20 |
| Набор прочности: | примерно 2 мм за 24 часа. |
| Время схватывания | 1 – 2 часа |
| Усадка после полимеризации | ок. 6% |
| Температура нанесения | +5ºС +40ºС. Температура не должна выходить за указанные пределы в течение 8 часов после нанесения. |
| Рабочие температуры | -40ºС +80ºС (изменение объема составляет 6%) |

Максимально допустимое растяжение: Примерно 80% при восстановлении свойств Прочность на растяжение: 8 Н/мм2 Максимальное давление воды: 3 ати без дополнительного усиления.