Sikafloor 156

Эпоксидная смола для грунтования и выравнивания.

Описание

Не содержащая растворителей двух компонентная смола.

Применение

Как праймер и состав повышения адгезии для эпоксидных и эпоксидно-полиуретановых полов на:

- бетон

- цементный раствор

- Sikafloor EpoCem

- выравнивающие стяжки на базе эпоксидов

Как износостойкие и нескользящие покрытия толщиной 5 - 8 мм для:

- промышленных и складских полов

- погрузоразгрузочных площадок

- промышленных полов, подвергающихся средней и тяжелой нагрузке

Преимущества

- низкая вязкость

- хорошая проникающая способность

- легкость при нанесении

- быстрый набор прочности

- прекрасная адгезия

Хранение

В заводской таре при температуре от +5ºС до + 30ºС в течение 2 лет с даты изготовления

Упаковка

10 кг банка (компоненты А+В)

20 кг банка (компоненты А+В)

Характеристики основания

Основание должно быть прочным (марка бетона не ниже М300, минимальная прочность на растяжение 15 кг/см2). Поверхность должна быть чистая, ровная, сухая (максимальная влажность 4%) и не содержать непрочнодержащиеся частицы. Неровности и поры должны быть заполнены составом Sikagard-720 EpoCem или выровнены Sikafloor-81 EpoCem или Sikafloor-82 EpoCem.

Внимание

Минимальная температура нанесения +10ºС

Максимальная температура нанесения +30ºС

Максимальная относительна влажность воздуха 85%

Не допустимо выпадение росы. Всегда наносите Sikafloor-156 раствор на Sikafloor-

156 primer влажный по влажному. Максимальное содержание влаги в бетоне 4% (или

используйте Sikafloor EpoCem) Sikafloor-156 не годится для постоянного или временного контакта с водой.

Предостережения

Во время работ с материалом в закрытом помещении должна быть организована достаточная вентиляция, нельзя пользоваться открытым огнем и производить сварочные работы. Материал может вызвать раздражение кожи. Надевайте защитную одежду и очки. Для защиты кожи используйте защитные кремы. При попадании на слизистую оболочку или в глаза, немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу.

Транспортировка

Опасный груз

компонент А класс 9

компонент В класс 8/66 с